      PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

  VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS

         DIRECCION DE VIALIDAD

                        ZONA VII

[image: image1.png]


 

HORMIGON ARMADO DE 350 KG./C.P. m3.

     Previamente al inicio de vaciado del hormigón , la Contratista instrumentará los medios para que las excavaciones de fundación posean terminaciones verticales en las paredes y no se admitirá el calado del hormigón en presencia de agua. En consecuencia se tomarán todas las prevenciones necesarias para mantener seca la excavación durante el proceso de calado de las bases.-

     El hormigón de Cemento Pórtland estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales: agua, cemento Pórtland, agregado fino y agregado grueso, proporcionados en tal forma, que se obtengan las características generales que se indican a continuación: la mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación compactación y curado se realizarán en forma tal, que una vez retirados los encofrados se obtengan estructuras compactas, de textura uniforme, resistentes y durables. El hormigón endurecido estará libre de vacíos internos y externos. En general deberá estar libre de todo defecto que facilite la destrucción de las estructuras por la acción de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquellas se encuentran sometidas durante el uso.        L  Las estructuras o partes de ella que resultasen defectuosas en tal sentido, como asimismo aquellas que no cumplan con estas especificaciones, serán realizadas quedando a cargo del Contratista su reemplazo o reacondicionamiento. La resistencia del Hormigón será regulada por las condiciones del equipo de colocación y no por las dificultades del mezclado o transporte de las mezclas. Los pastones depositados en una sección de la estructura tendrán consistencia uniforme.-

     Queda expresamente establecido que deberá dar cumplimiento a las especificaciones del Pliego Único de Especificaciones de la D.V.B.A., Cap. I , Secc. 3, OBRAS DE ARTE - Especificaciones técnicas del P.U.E. .-

a) Agua : Cap.II Art.4° - Materiales bajo el título " AGUA ".-

b) Cemento Pórtland: Cap.II - Art. 2° - Materiales bajo el título " CEMENTO PORTLAND'".-

c) Agregado fino : Cap. II - Art. 5° - Materiales bajo el título " AGREGADO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND".-

d) Agregado grueso: Cap. II - Art. 6° - Materiales bajo el título " AGREGADO GRUESO PARA MORTEROS Y HBORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND".-

      Las proporciones en el dosaje de la mezcla deberán satisfacer las exigencias de estas Especificaciones, quedando el Contratista comprometido a efectuar los ensayos indicados por la Inspección, que se crean convenientes. En ningún caso la cantidad de cemento será mayor de la especificada Hormigón de 350 Kg. C.P./m3. 

� EMBED Documento.ImgFolio  ���








[image: image2.png]


_1033865904.bin

